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铭牌擦拭

1.目的
验证在正常使用中工具铭牌标志的耐久性。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC60745-1） 
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 测试场所要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
( 正己烷溶液；
4.1.3 样品准备
(确认样品边缘是否有卷曲
(确认样品边缘是否有压好
4.2 测试
4.2.1将浸过水的湿布擦拭铭牌，擦拭用正常握持的力
4.2.2将浸过正己烷溶液的湿布擦拭铭牌，擦拭用正常握持的力
4.2.3 测试时间：15s 
4.3 结果判定
铭牌不能有卷曲，标志清晰易于辨认；
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
(测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试条件、测试数据、测试现象。
4.5 测试结束
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008 （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录 
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