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灼热丝测试

1.目的
验证电动工具的非金属材料的外部零件、支撑带电件的绝缘材料、作为附件绝缘或加强绝缘的热塑性材料等阻燃特性；
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC 60745-1）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ~ 25 (C 范围内；相对湿度45-75%

4.1.2 主要测试设备
( 灼热丝试验仪
4.1.3 样品准备
样品表面平整，且尺寸不小于60mm*60mm；将样品和软木绢纸放置在23℃±2℃，相对湿度50%±10%的环境48H，并且在1H内完成测试。
4.1.4 安全提示
由于测试温度较高，避免直接接触灼热丝环；待内部气体被完全排除后方可打开；及时清理灼热丝环上堆积的样品材料。
4.2  测试
4.2.1 将样品安装固定在测试区域；
4.2.2根据测试标准要求，设定测试施加温度，待温度稳定后启动测试；
4.2.3测试期间，不能开启风扇通风。
4.3   结果判定
      施加30S灼热丝释放后，燃烧时间不超过30S;

      软木上绢纸不能燃烧。
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008（IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
球压&灼热丝&漏电起痕测试记录                       TD-GB3883-08
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