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球压测试

1.目的
验证电动工具的非金属材料的外部零件、支撑带电件的绝缘材料、作为附件绝缘或加强绝缘的热塑性材料等耐热性；
2.范围/适用标准
GB3883.1 （IEC 60745-1）  
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
( 烘箱
(球压器
(游标卡尺
4.1.3 样品准备
根据标准要求，测试表面平整，厚度至少是2.5mm（可用两片或者多片达到厚度要求）；测试之前放置在温度为15～35度，相对湿度为45%～75%之间的大气中存放24H；
4.1.4 安全提示
由于测试温度较高，应小心操作，避免用手直接接触高温样品；
4.2  测试
4.2.1烘箱设置：箱内温度设置为（40±2）度加上温升测试测得的最高温升，但对于外部零件至少是（75±2）度，对于保持带电零件在位的零件至少是（125±2）度；
注意：在测试开始之前，球压装置预先放入烘箱加热达到烘箱设置的温度为止；然后将测试样品放入开始测试； 
4.2.2历经1H后，移走球压装置，并立即将测试样品浸入冷水，使其在10s内冷却到室温；
4.3   结果判定
      样品上的压痕直径不得超过2mm；
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008 （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
球压&灼热丝&漏电起痕测试记录              TD-GB3883-08
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